## Slide 1: I-V, C-V Measurement of Al2O3 Insulator Multicoating
University Hoseo
University RyuKyu
2018.09.01
HEECHAN YANG
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea
The 17th Technical Collaboration Meeting

## Slide 2: 目次
1. 背景
2. 実験
3. 結果
4. 結論
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea
Notes: 2

## Slide 3: 背景
■高い費用
■高温工程
■プラズマダメージ
■簡単な工程
■少ない費用
■低い信頼性
Al2O3 powder : Al(NO3)3.9H2O
真空 工程
溶液 工程
SiO2より高い誘電率(high-k)を持っているためにあの電圧駆動が可能。
絶縁特性も優れている。
コーティングがよくない。
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea
Notes: 3

## Slide 4: 実験
Al(NO3)3.9H2O 3.02 g / DMAC 20 mL → 0.8 M Al2O3
- 温度 : 100 ℃
- 回転速度 :1000 rpm
- 時間 : 72 h
•コーティング
•ソフトベーク
- 150˚C 10 min
溶液製造
溶液工程
実験条件
•ハードベーク
- 300˚C 60 min
▶
▶
Si
Si
Al2O3
Si
Al2O3
Si
Al2O3
Al
▶
• 蒸着
- Ø = 0.8mm
[マルチコーティング 1 ~ 3 回 ]
O2プラズマ
コーティング
ベーク
蒸着
- 500rpm 10s ->3000rpm 60s
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea
Notes: 4

## Slide 5: 結果(I-V測定)
1回コーティング
マルチコーティングをするほど漏洩電流が低くなって
絶縁強盗は高くなる。
2回コーティング
3回コーティング
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea
Notes: 5

## Slide 6: 結果(絶縁強度)
絶縁強盗平均
1,2Layer : 高い漏洩電流、 低い絶縁強盗
2Layer : 低い信頼性
3Layer : 低い漏洩電流、 高い絶縁強盗、 高い信頼性
94
79
127
1回コーティング
2回コーティング
3回コーティング
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea
Notes: 6

## Slide 7: 結果(C-V測定)
1回コーティング
マルチコーティングをすればするほどHysteresisがよくなった。
ところで厚さが多くなるほどCapacitanceが増加しなければならないが、私の結果は減少しました。。
2回コーティング
3回コーティング
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea
Notes: 5

## Slide 8: 結論
溶液公正方法は表面が一定しない。 それの解決方法がマルチコーティングだ。マルチコーティングをすれば、コーティングされなかった部分を再びコーティングをして絶縁性がよくなる。
その結果、今回の実験でマルチコーティングをしながらマルチコーティングをすればするほど、漏洩電流が低くなって絶縁強盗が高まるのを分かるようになった。 そしてマルチコーティングの長所を確認することができる。
これから先の実験計画は絶縁膜の厚さの調整をして誘電率を計算した後、最適の条件でOxide-TFTを作る計画だ。
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea
Notes: 7

## Slide 9
Thank you for your attention
Technical Exchange Meeeting 2018, 01 September, Ecentum Hotel, Busan, Korea