## Slide 1: 20th Technical collaboration meeting -Liquid crystal fresnel lens with variable refractive index(1)- -屈折率が可変の液晶フレネルレンズ-
Hoseo university
Electronic Display Engineering
Master course
JAEGEUN WOO

## Slide 2
Contents
1. 前書き(INTRODUCTION)
-研究の概要
2. 成形フレネルレンズ(1)
(blow molding fresnel lens)
-理論
-工程
3. パターンフレネルレンズ (2)
(Pattern Fresnel Lens)
-理論
-工程

## Slide 3
1. 前書き(INTRODUCTION)

## Slide 4
- 研究目的
他の焦点距離が必要な場合は、複数のレンズを使用します。液晶(liquid crystal)とフレネルレンズを使用して焦点距離を調整することができる高齢者のための老眼眼鏡用フレネルレンズを開発します。
- 研究方法
液晶フレネルレンズ工程
- 研究結果
焦点距離の変化の単位であるジオプター測定結果
焦点距離の変化写真と動画
フレネルパターンレンズのフォトマスクの製作と工程
製作されたフレネルレンズの評価
研究の概要
1. INTRODUCTION

## Slide 5
2. 成形フレネルレンズ(1)
- blow molding fresnel lens

## Slide 6
成形フレネルレンズ 理論
凸レンズがフレネルレンズに変化過程
フレネルレンズ
光
屈折率異方性、誘電率異方性を持つ液晶
液晶フレネルレンズの模式図
通常のレンズ
フレネルレンズ
液晶

## Slide 7
成形フレネルレンズ工程
ITO 蒸着
ITO Target
Shadow Mask使用
ITO蒸着
LC Drop
Formulation LC Drop
UV LAMP
合着＆Seal硬化
合着とSeal line硬化(UV Lamp 使用: 3J)
Seal line 形成
UV Sealant使用
Circle Typeに
Seal Line形成
（Seal line幅1.5mm）
Sealant + Spacer 5um 混合
LC 気泡除去
真空チャンバを使用torr)
液晶内の気泡除去

## Slide 8
成形フレネルレンズ 写真
ITO
電圧印加部

## Slide 9
3. パターンフレネルレンズ(2)
(Pattern Fresnel Lens)

## Slide 10
パターンフレネルレンズ理論
Glass substrate
Glass substrate
ITO

## Slide 11
パターンフレネルフォトマスク

## Slide 12
パターンフレネルレンズ
ITO pattern

## Slide 13
Metal
Glass substrate
ITO
1. ITO glass 洗浄
Glass substrate
2. ITO エッチング(etching)
Glass substrate
SiO2
3. SiO2(絶縁体) 蒸着
Glass substrate
4. Contact holeエッチング(etching)
Glass substrate
5. 電極(Metal) ) 蒸着, パターニング
Glass substrate
ITO
Glass substrate
6. 合着及び液晶注入
パターンフレネルレンズ工程
ITO
metal
1. ITOの洗浄
2. 下部ITO Patterning
3. 上部 ITO Patterning
4. SiO2 deposition
5. Contact hole Patterning
6. Metal deposition
7. Metal Patterning
Seal line spacer スプレー
9. 上部下部合着
100℃
液晶注入 End seal
液晶注入姿
Hot plate
Silver paste
Contact hole
5um
spacer

## Slide 14
パターンフレネルレンズ写真
各電極に異なる電圧印加
上部下部共通電極

## Slide 15
レンズ写真

## Slide 16
仕上げ
1. 液晶（liquid crystal）とフレネルレンズを組み合わせて
屈折率可変眼鏡製作しました。
2. 液晶だけでフレネルレンズのような役割をすることが
できるように電圧を印加して屈折率可変眼鏡製作しました

## Slide 17
ありがとうございます。