## Slide 1
2011 Workshop
Electronic Device Laboratory
석사3학기
문혜지

## Slide 2: Moon Hye Ji
문 혜 지
    1987년 아산 출생
    현재 석사3학기, 랩실 5년 차
    Theme (Design & layout)
      Integrated display backplane
      Oxide TFT
  2006 2007 2008 2009 2010 2011

## Slide 3: Integrated display backplane
Gate driver나 source driver를 기판에 집적.
Notes: These are pictures of illustration and integrated circuit on the glass.
I am concerned about a integration circuit.
Gate driver or source driver integrated on the substrate, it was interested for me.

## Slide 4: Gate Driver
Gate driver는 gate line을 순차적으로 on 시켜주는 역할을 한다.
1
3
2
4
5
6
Source PCB
Gate driver의 output pulse
Notes: These are pictures of illustration and integrated circuit on the glass.
I am concerned about a integration circuit.
Gate driver or source driver integrated on the substrate, it was interested for me.

## Slide 5: OLED 화소 보상회로
AMOLED는 전류구동을 하는데, 1 frame 동안 전류가 일정하도록 전압을 조절해주는 역할을 함.
또한, TFT 특성이 변화했을 때에도 전류를 일정하게 유지시켜줌.
보상회로 적용 전 → 보상회로 적용 후

## Slide 6: Simulation
P-spice
S-spice
Notes: This slide shows used for circuit.
In the lab, I studying simulation and design for integration circuit composed of a-Si TFT.
When I simulating used the Pspice, and when I designing used the Lasi.
These are complex tool, at the first time, But if you are train usage, you will comfort at making a TFT.

## Slide 7: Circuit Layout
Lasi : layout tool
Notes: This slide shows used for circuit.
In the lab, I studying simulation and design for integration circuit composed of a-Si TFT.
When I simulating used the Pspice, and when I designing used the Lasi.
These are complex tool, at the first time, But if you are train usage, you will comfort at making a TFT.

## Slide 8: Oxide TFT
반도체가 Oxide 계열로 이루어진 TFT
이동도가 높아 AMOLED의 backplane으로 유리
반도체가 투명하여 투명 디스플레이에 적용 가능 (차세대디스플레이)
제작하는 온도가 낮아서 plastic film 등 flexible한 display에 제작 가능

## Slide 9: Oxide TFT 제작
Layer | Material | Deposition Method | Deposition Temperature
Source/Drain electrode | ITO | RF-DC Magnetron Sputtering | Room Temperature
Active | InGaZnO | RF Magnetron Sputtering | Room Temperature
Gate dielectric | Al2O3 | Atomic Layer Deposition | 150 ℃
Gate electrode | ITO | RF-DC Magnetron Sputtering | Room Temperature
Glass
< Oxide TFT >
Notes: 소자의 안정성을 실험하기 위한 IGZO transparent TFT를 유리기판위에 탑 게이트 구조로 제작하였습니다.
유리기판 위에 먼저 buffer layer로 SiO2를 15nm의 두께로 증착하였습니다.
소스/드레인 전극은 150 nm의 두께로 ITO를 스퍼터링하여 상온에서 증착하였고, 포토리쏘그라피 공정으로 패터닝하고,
그 위에 액티브레이어로 상온에서 스퍼터링하여 30nm 두께로 IGZO 액티브 레이어를 증착하였습니다.
게이트 절연막 전에 액티브 레이어를 패터닝하는 과정에서 보호하기 위해 프로텍션 레이어로 Al2O3를 9nm로 증착한 후에
액티브 레이어와 같이 패터닝 하였습니다.
그 후에 게이트 절연막으로 Al2O3를 Atomic layer Deposition 방식으로 180nm의 두께로 층착했고, 게이트 전극은 소스드레인 전극과 같은 방식으로 제작하였다.
IGZO TTFT의 크기는 위스가 10마이크로미터이고 렝스가 10마이크로 미터로 제작하였습니다.

## Slide 10: TFT 측정
Dark Box내에서 Probe tip으로 PAD를 연결하여 측정
계측기
Dark Box + Probe Station

## Slide 11: 연구 과제
OLED 하판 TFT-GLS 검사를 위한 PNL driving solution 확보
  LG 생산기술연구원
  LCD gate driver와 AMOLED의 화소 회로를 simulation을 통하여 불량 검출
Flexible display용 일체형 구동회로 및 panel 신뢰성 기술
  디스플레이연구조합
  KIST(TFT제작), 한양대(회로설계), 성균관대(신뢰성평가)와 oxide TFT를 이용한 backplane 개발
  한양대와 회로를 design 후 KIST와 TFT 공동제작
Oxide TFT 연구
  선문대(ZnO TFT), ETRI(IGZO TFT)와 oxide TFT를 제작하여 제어과의 윤의중교수님과 특성 분석
  Oxide TFT에 전자빔을 조사한 후 특성 분석

## Slide 12
행복~하세요!!!